Замеры электрических параметров высокодобротных конденсаторов двумя приборами: RLC-2 и DE-5000 (январь 2017 г.). Нормальные условия в пределах 19…22°C.

| Конденсатор | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К71-7 4700 пФ ±1% 250В | 4,721 нФ D=0,0004 | 4,720 нФ D=0,0003 | 4,722 нФ D=0,000 | 4,690…4,770 D=0,000… …0,009 | 4,736 нФ D=0,000 | 4,725 нФ D=0,000 | 4,722 нФ D=0,000 |
| MPP 474J250V | 472,0 нФ D=0,0004 | 472,3 нФ D=0,0005 | 472,5 нФ D=0,0000 | 473,1 нФ D=0,000 | 472,6 нФ D=0,000 | 472,5 нФ D=0,000 | 474,1 нФ D=0,008 |
| MKP 470n J 250V | 472,4 нФ D=0,0004 | 472,7 нФ D=0,0005 | 473,0 нФ D=0,0000 | 472,9 нФ D=0,000 | 472,9 нФ D=0,000 | 472,7 нФ D=0,000 | 474,4 нФ D=0,008 |
| 522J 630V | 5,131 нФ D=0,0004 | 5,131 нФ D=0,0005 | 5,132 нФ D=0,0002 | 5,100...5,190 0,000…0,009 | 5,145 нФ D=0,000 | 5,136 нФ D=0,000 | 5,133 нФ D=0,000 |
| К71-7 0,01 мкФ ±1% 250В | 10,031 нф D=0,0004 | 10,030 нФ D=0,0003 | 10,034 D=0,0001 | 10,010… …10,040 нф D=0,001… …0,005 | 10,054 нФ D=0,000 | 10,043 D=0,000 | 10,030 D=0,001 |
| 5n1 G160 | 5,098 нФ D=0,0005 | 5,097 нФ D=0,0004 | 5,098 нФ D=0,0002 | 5,100...5,190 0,000…0,008 | 5,107 нФ D=0,000 | 5,100 нФ D=0,000 | 5,096 D=0,000 |
| 82n G63 | 84,40 нФ D=0,0003 | 84,39 нФ D=0,0004 | 84,43 нФ D=0,0008 | 84,50 нФ D=0,000 | 84,48 нФ D=0,000 | 84,39 нФ D=0,000 | 84,44 нФ D=0,002 |
| 1000 пФ | 1,0220 нФ D=0,0006 | 1,0217 нФ D=0,0004 | 1,0218 нФ D=0,0001 | 1,023 нФ D=0,000 | 1,0231 нФ D=0,000 | 1,0231 нФ D=0,000 | 1,0218 нФ D=0,000 |
| 3n3 | 3,374 нФ D=0,0002 | 3,375 нФ D=0,0003 | 3,377 нФ D=0,0000 | 3,310…3,390 0,000…0,005 | 3,380 нФ D=0,000 | 3,377 нФ D=0,000 | 3,377 нФ D=0,000 |
| 151 2kV синий керамика | 152,9 пФ D=0,0014 | 152,90 пФ D=0,0007 | 152,97 пФ D=0,0002 | 148…151 пФ D=0,002… …0,005 | 151,6 пФ D=0,000 | 151,78 пФ D=0,000 | 150,73 пФ D=0,000 |
| КМ 47пФ керамика | 46,7..46,8пФ 0,0000… …0,0025 | 46,70 пФ D=0,0007 | 46,70 пФ D=0,0001 | 46…47 пФ 0,001…0,007 | 46,6 пФ D=0,000 | 46,70 пФ D=0,000 | 46,78 пФ D=0,001 |
| КД 10пФ керамика | 9,7 пФ D=0,0000… 0,0076 | 9,78..9,84пФ D=0,0000… …0,0063 | 9,842 пФ D=0,0027 | 9 пФ D=0,001… …0,01 | 9,7 пФ D=0,004 | 9,71 пФ D=0,002 | 9,72 пФ D=0,005 |
|  | RLC-2 100 Гц | RLC-2 1 кГц | RLC-2 10 кГц | DE-5000 100 Гц | DE-5000 1 кГц | DE-5000 10 кГц | DE-5000 100 кГц |