Ниже результаты измерений керамических конденсаторов производства СССР, Н90 1 мкФ и Н90 0,68 мкФ. Измерено 10.04.2018 г. прибором DE-5000 при температуре +21 °C .

C – мкФ, ESR – Ом.

Измерение ESR выполнялось, как не основного параметра, поэтому у части замеров только одна значащая цифра. Я попросил коллегу перемерить номера №2, №5 и №7 (1 мкФ) на 10 кГц, значения записаны красным.

1 мкФ                   100 Гц              1 кГц            10 кГц              100 кГц

№1     С                0,928              0,913            0,904                0,900

D                0,009              0,007            0,004                0,010

ESR               16,7                1,19              0,07               0,01

№2      C                0,753              0,750            0,748                0,748

D                0,002              0,001            0,000                0,001

ESR               5,8                  0,37              0,01(0,017)     0,003

№3      C                 0,850              0,845            0,843                0,838

D                 0,003              0,002            0,001                0,012

ESR               7,9                  0,52              0,03                  0,02

№4       C                 0,931              0,921            0,915                0,908

D                 0,007              0,005            0,003                0,004

ESR               12,7                0,95              0,05                  0,007

№5       C                  0,734              0,722            0,714                0,710

D                  0,004              0,001            0,000                0,001

ESR               8,4                  0,45              0,01(0,011)     0,005

№6       C                   0,822              0,817            0,810                0,802

D                   0,004              0,003            0,002                0,003

ESR                  8,9                  0,73              0,04                  0,007

№7       C                   0,700               0,698            0,695                0,687

D                   0,003               0,001            0,000                0,002

ESR                  7,1                   0,39              0,01(0,012)     0,005

№8       C                    0,845               0,839            0,836                0,831

D                    0,009               0,003            0,001                0,004

ESR                  17,5                 0,62              0,02                  0,008

0,68 мкФ

№1        C                  0,571                 0,565            0,561                0,560

D                  0,005                 0,003            0,002                0,009

ESR               14,2                    0,87              0,06                  0,02

№2        C                  0,566                  0,565            0,563                0,559

D                  0,003                  0,001            0,001                0,007

ESR                 9,3                      0,56              0,04                  0,02